Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 17: subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion. TRAVAUX INTERIEURS.

| Subjectile | Qualité de surface | Etat de finition recherché |  |  | Nettoyage et dépoussiérage (note 2) | Retouches à la peinture primaire inhibitrice de corrosion | Couche intermédiaire | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mat | Satinée | Brillant (note 1) |  |  |  |  |
| Métal ferreux | Structures en produits sidérurgiques ou ayant reçu, après décapage par projections d’abrasifs, une couche de peinture primaire anticorrosion | Finition C (note 6) |  |  | X | X (note 3) |  | X (note 4) |
|  |  | Finition B |  |  | X | X (note 3) | X | X (note 5) |
| Note 1 dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondrent aux exigences du tableau E3. Note 2 Les ouvrages ne doivent pas être livrés au peinture recouverts de ciment ou de plâtre. Note 3 Sauf prescriptions particulières, les retouches ne sont pas exécutées par le peintre. La couche de primaire peut être exécutée par le fabricant ou un autre corps d’état. Note 4 Certaines couleurs de la couche de finition exigent l’application d’une couche intermédiaire. Note 5 Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire. Certains systèmes épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale. Note 6 En ambiance sèche et non corrosive. |  |  |  |  |  |  |  |  |