Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 10 : Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonnerie en parement -TRAVAUX EXTERIEURS.

| Subjectiles | Etat de finition recherché |  |  | Lavage haute pression ou à la vapeur | Brossage Epoussetage (note 3) Egrenage | Impression | Couche intermédiaire (note 4) | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |  |
| Eléments pleins ou creux de parement (note 1) | Finition C (note 2) |  |  |  | X | X | X | X |
| Pierre | Finition C (note 2) |  |  | X |  | X | X | X |
| Note 1 Ces parements sont souvent repeints, en entretien ou en rénovation, sans pour autant y poser un enduit de maçon. Les reprises d’appareillage sont, si nécessaire, effectuées par le maçon. Note 2 La finition C, qui reflète l’état du subjectile, peut seule être envisagée par le peintre. Note 3 Les opérations de brossage et d’époussetage peuvent être remplacées par un lavage à l’eau sous pression ou projection d’abrasif par voie sèche ou humide. Note 4 La couche intermédiaire est facultative, néanmoins la durabilité du revêtement sera améliorée par l’application d’une telle couche. Note pour envisagée des finitions plus élaborées, un enduit de maçon selon la norme NF P 15-201 est nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |