Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 23: subjectiles anciens fonds peints, lasures ou vernis, métal TRAVAUX EXTERIEURS.

| Subjectiles | Etat de finition recherché |  |  | Brossage époussetage piquage martelage (note 6) | Lessivage pour repeindre et/ou détapissage (note 2) | Grattage des parties mal adhérentes ouverture des crevasses | Impression (note 3) localisée (note 7) ou anti rouille (note 8) | Rebouchage (note 4) | Révision d’enduit | Ponçage époussetage | Couche intermédiaire | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satiné | brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds peints mat, satiné ou brillant – finition C | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X (note 5) | X |
|  | Finition B |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X (note 5) | X |
| Mat, satiné ou brillant – finition B | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X (note 5) | X |
|  | Finition B |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X (note 5) | X |
| Mat, satiné ou brillant – finition A | Finition C |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X (note 5) | X |
|  | Finition B |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X (note 5) | X |
|  | Finition A |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X (note 5) | X |
| Lasures ou vernis (note 7 et 9) | Finition C |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |
|  | Finition B |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Métal | Finition B |  |  | X (note 6) | X | X | X (note 8) |  |  |  | X | X |

Note

Note 1 La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est finement poché ou lisse. L’application de peinture en finition « tendue » ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifiques, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus. Le décapage des anciens fonds n’est effectué que sur prescriptions spéciales hors de ce document. Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l’abrasif de la surface sera effectué en finition B et A. Note 2 Facultatif, dépend de l’encrassement des fonds (lessivage). Note 3 Il y a lieu de s’assurer que l’impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l’ancien revêtement. Note 4 Les raccords d’enduit ciment ou plâtre peuvent être réalisés sur prescriptions spéciales des documents particuliers du marché. Note 5 Facultative, dépend du chargement de couleur demandé. Note 6 La rouille épaisse peut être enlevé par martelage et piquage. Note 7 pour les boiseries, le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec l’existant intérieur Note 8 Traitements anti rouille localisés Note 9 En lasure, à l’extérieur, les finitions sont généralement « mat » ou « satiné ».