Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 21: subjectiles ferreux métallisés TRAVAUX EXTERIEURS.

| Subjectile | Etat de finition recherché |  |  | Nettoyage et dépoussiérage | Peinture primaire réactive ou peinture de colmatage adaptée ou peinture à accrochage direct | Couche intermédiaire | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |
| Ferreux avec métallisation (zinc, aluminium ou alliage zinc alu) | Finition C |  |  | X | X |  | X |
|  | Finition B |  |  | X | X | X | X |
| La peinture primaire réactive est appliquée en usine ou atelier (sauf impossibilité de transport des éléments à peindre). La couche intermédiaire doit être appliquée sur le primaire dans un délai maximal de quelques jours (une semaine). Certaines couleurs de la couche de finition exigent l’application d’une couche intermédiaire supplémentaire. Certains systèmes épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale. L’aspect « mat » nécessite l’emploi de produits spécifiques. |  |  |  |  |  |  |  |