Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 8 : Blocs et dalles de béton cellulaire (blocs conformes à la norme NF P 14-306) -TRAVAUX EXTERIEURS.

| Mode d’exécution du subjectile | Etat de finition recherché |  |  | Brossage Epoussetage Egrenage | Impression spéciale (note 3) | Couche intermédiaire (note 4) | Couche de finition (note 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |
| Blocs (note 1) et dalles (note 5) | Finition C (note 2) |  |  | X | X | X | X |
| Note 1 Les blocs de béton cellulaire ne reçoivent pas directement de finition de peinture. Note 2 En peinture, seule la finition C est envisagée. Note 3 Facultative en fonction de la nature des produits de recouvrement. Note 4 L’ensemble des couches intermédiaires et de finition peut être remplacé par un revêtement semi épais. Note 5 Les dalles sont posées conformément aux avis techniques et aux clauses des procédures d’évaluation d’aptitude à l’emploi dont elles ont fait l’objet. Note Les travaux de ragréage ou de réparation du support, qui nécessite un mortier spécial, ne sont pas du ressort du peintre. L’état de finition de surface reflète celui du subjectile. |  |  |  |  |  |  |  |