Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

SUBJECTILES PLATRE

TABLEAU 3 : Plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné. TRAVAUX INTERIEUR.

| subjectile | Etat de finition recherché (Cf. note 2) |  |  | Epoussetage | Impression | Rebouchage (Cf. note 3) | Révision des joints (Cf.note 3) | Enduit non repassé (Cf. note 3) | Enduit repassé (Cf. note 3) | Ponçage Epoussetage | Couche intermédiaire | Révision | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satiné | Brillant (Cf. note 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaque de parement en plâtre | FINITION C |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | FINITION B |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X |
|  | FINITION A |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| (note 1) Dans les locaux très humides en condition d’utilisation. Les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3 (note 2) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est finement poché ou lisse. L’application de peinture, en finition « tendue », ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus. (note 3) Un même type d’enduit peut convenir à touts ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché (DPM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |